## Slide 1: 疫情后中国刚玉市场现状及 对氧化铝的需求 山东渤圣新材料有限公司 报 告 人：苗 亚 雷 手 机： 18639028167

## Slide 2
1
2
3
4
5
6
原
料
的
品
类
目
前
刚
玉
氧
化
铝
基
本
情
况
铝
土
矿
的
现
状
与
特
征
刚
玉
用
氧
化
铝
特
征
白
刚
玉
的
应
用
与
发
展
趋
势
生
产
企
业
目
前
境
状
目
录
Notes: 使用方法： 【更改文字】：将标题框及正文框中的文字可直接改为您所需文字 【更改图片】：点中图片》绘图工具》格式》填充》图片》选择您需要展示的图片 【增加减少图片】：直接复制粘贴图片来增加图片数，复制后更改方法见【更改图片】 【更改图片色彩】：点中图片》图片工具》格式》色彩（重新着色）》选择您喜欢的色彩 下载更多模板、视频教程：http://www.mysoeasy.com

## Slide 3
升级转型 “创新”先行
天变，道亦变
中国制造向中国创造转变
中国速度向中国质量转变
中国产品向中国品牌转变

## Slide 4: 原料分类模型
氧化铝
刚玉
铝矾土
第一层：
原料级（冶炼用原材料）
耐火级（耐火材料）
第二层：原料级（冶金级、非冶金级）
阿尔法氧化铝（耐火级、抛光）
第三层：
电熔白刚玉、煅烧（板状）刚玉
棕刚玉、亚白刚玉、致密刚玉、单晶刚玉、微晶刚玉、半脆刚玉等

## Slide 5
铝矾土储量
铝矾土，48.5亿吨，占世界总储量3.5%，世界人均水平的7.3%，每年开采量占世界总开采量的 8%。

## Slide 6
铝土矿的用途
8%的其它材料：
耐火材料、研磨材料
陶瓷及化工等工业原料

## Slide 7
铝行业对铝土矿的要求（拜耳法）
含硅矿物如石英（低于150oC）、高岭石（50oC）、蛋白石均会与苛性碱反应生成硅酸钠，硅酸钠与铝酸钠反应生成溶解度小的水合铝硅酸钠沉淀，造成Al2O3和Na2O的损失。
Al2O3.2SiO2.2H2O+6NaOH+aq → 2NaAlO2+2Na2SiO3+aq
2Na2AlO2+2Na2SiO3+aq→Na2O.Al2O3.1.7SiO2.nH2O+4NaOH+aq
 | 三水铝石 | 一水软铝石 | 一水硬铝石
溶出的温度，oC | 140~145 | 200~240 (235oC,15min) | 220~260(300oC,30min)
溶出压力，kg/cm2 | 4 | 12~34 | 28~34
溶出碱浓度，g/L | 120~140 | 140~240 | 250~280
溶出后液苛性比(α) | 1.50~1.65 | 1.50~1.75 | 1.65~1.71
注：括号内为美铝公司数据 |  |  | 

## Slide 8
A/S对处理铝土矿工艺区别

## Slide 9
1
2
4
5
6
铝土矿资源占比及主要进口国
1982年进口50万吨
世界储量2.96%，世界人均7.3%
国内产量7500万，占世界20%
进口占10000/17500=57%
我国铝土矿资源世界占比

## Slide 10
我国铝土矿主要特征（1）
古生代石炭纪及二叠系
沉积型铝土矿
矿层薄（2~6米）
一水硬水铝石为主
集中度低，90%中小型矿

## Slide 11
我国铝土矿主要特征（2）
矿物嵌布粒度微细，嵌镶关系紧密；
一水硬铝石、高岭石、伊利石、叶腊石等；
水硬铝石多呈隐晶或微晶与含硅矿物、氧化铁等嵌镶紧密；
含硅矿物碎磨过程中有泥化；
含硅脉石为铝硅酸盐，Al活性点与铝有用矿物的活性点相同；
多种矿共生
煤、石灰岩、黄铁矿等
洗选困难

## Slide 12
我国铝土矿主要特征总结（3）
矿层薄（2~6米），一水硬水铝石为主；
露采40%，坑采60%，块状致密；
高铝、高硅和低铁，品位中等；
矿物嵌布粒度微细，嵌镶关系紧密；

## Slide 13
耐火材料用铝矾土
耐火材料用铝矾土基本要求：
中国主要铝矾土的分类及主要产地
●致密（轻质除外）；●●Fe ↓ ；●●K、Na、Ca、Mg↓

## Slide 14
耐火材料用铝矾土
（2380元)
工业氧化铝
（2450元）
矾土熟料或均化料（3350元，3370元）
矾土熟料
（3150元）
棕刚玉
（4550元）
一水硬铝石
板状刚玉
（4200元）
白刚玉
（4150元)
三水铝石
致密刚玉
（5200元）

## Slide 15
耐火材料用铝矾土
耐火材料用铝矾土基本要求：
●致密（轻质除外）；●●Fe ↓ ；●●K、Na、Ca、Mg↓

## Slide 16
目前刚玉的状况
主要分部在：
河南的荥阳、上街、登封、三门峡、伊川等
山东的茌平区、淄博市、邹平市、济宁等
贵州的贵阳
辽宁的营口
特点：参差不齐，生产粗放，能耗较高，产品品质和生产标准各不相同

## Slide 17: 刚玉行业现状
1、资源优势建立起来（原料）
2、能源优势建立起来（电力）
3、区位优势建立起来（集聚区）
多
小
散
乱

## Slide 18: 白刚玉块的品级分布
WFA中间一级优质品
WAF炉盖料
WFA炉皮料
WFA炉根料
炉盖料
多气孔
颜色苍白
体积密度稍低
炉皮料
多气孔
颜色浅黄（固定炉有铁皮痕迹斑块）
结晶欠佳
固定炉炉根料
多气孔、多杂质
颜色浅灰
结晶、体积密度稍差

## Slide 19: 刚玉分类
烧结刚玉
电容刚玉
耐火用
板状刚玉（博耐特）、烧结矾土刚玉烧结锆刚玉等
白刚玉 棕刚玉 亚白刚玉 致密刚玉 等
耐高温
高强度
耐腐蚀
自锐性
高硬度
电绝缘
（按加工工艺和按用途区分）
磨料用
亚白刚玉 致密刚玉 、烧结刚玉等
单晶刚玉、微晶刚玉、锆刚玉、铬刚玉 、黑刚玉等

## Slide 20: 白刚玉与板状刚玉
高压电熔
加工成球
高温烧结
白刚玉
板状刚玉
非冶金级
氧化铝
白刚玉以工业铝氧为原料，经髙温熔炼而成，其Al2O3含量>99%，呈白色，晶粒大，主晶相呈长条形或菱形，显气孔率为6%〜10%。由于气孔较多，白刚玉呈现脆而硬的性质，研磨能力为0.12,稍高于棕刚玉(0.10)，用于制作高档耐火材料，也是主要的磨料品种之一。，Na2O含量最低的才0.35% ，晶相转化率很高，自锐性。
烧结刚玉是以工业铝氧为原料，经磨细压成料球或坯体，在1750〜1900°C 烧结而成的粒状刚玉材料。一般要求，烧结刚玉的Al2O3含量>99.3%，真密度>3.98/gCm3，体积密度>3.4g/Cm3，显气孔率<5%。“板状刚玉”因其刚玉晶体在显微镜二维截面图形下看类似板状而得名。但如果复原成三维图像，刚玉晶体则不一定是板状。其实，“板状刚玉”只是一种 经高温烧结的高纯刚玉原料。“板状刚玉”中，α-Al203晶体充分发育，晶粒尺寸40〜200um，晶内有很多5〜15um封闭的气孔。在性能上，“板状刚玉”具有优于电熔刚玉的抗热震性/抗冲刷能力。

## Slide 21: 白刚玉与板状刚玉对比
耐火材料
耐火材料
耐火材料
耐火材料
化学成分
组织结构
烧结性能
机械强度
铝含量99%以上 高纯度、杂质少
WFA含钛、镁
板状刚玉是α-Al2O3的5~80微米的多晶烧结体含β-Al2O3
电熔刚玉是1000微米的片状和棒状大结晶
板状刚玉闭气孔多，烧制收缩、抗热震强度大
白刚玉开气孔多、难以烧结、自锐性强
板状刚玉易于结合剂强度致密结合
白刚玉粒子缺少活性，不易于结合

## Slide 22: 白刚玉生产工艺
WFA工艺流程
工业级氧化铝
山东渤圣
粗碎~中碎~粉碎~分段筛~磁选~精选~检验~包装
冶炼炉电熔
巴马科破碎
成品包装
1. Title
2. Title
3. Title
4. Title
* 化学分析和物理检测
冶炼炉功率1500KVA 2500KVA 3150KVA
分为24小时冶炼
10小时谷电冶炼

## Slide 23: 白刚玉的化学成分
铝
铁
钾
硅
钠
4.小于0.35%
6. 小于0.2%
1. 段砂大于99.2%
D
2. 小于0.1%
3. 小于0.05%
特殊成分：氟、锰、锂、钙等痕量
灼减
5.小于0.15%

## Slide 24: 白刚玉的物理指标
体积密度：3.5~3.65
显微硬度：2200~2300
体积密度
气孔率
球磨韧性
晶体形状
堆积密度
真密度
白刚玉性能独特性
气孔率：6%~8%
主晶相：α-氧化铝大于98%
堆积密度：
真密度：3.98~3.99
晶体：六棱菱形晶体
球磨韧性：

## Slide 25: 应用领域新的要求
低碳
降低煤和铁销成分
绿色
节能
禁忌放射性元素 (钙、锂、铬、氟、硼砂等）
钢厂吨钢结算
绿色环保和低碳节能;
原料企业有粗放型生产转换为精细化、集约化生产

## Slide 26: 白刚玉应用领域的扩展
水刀
抛光材料
航空材料
Title in here
耐火材料
Title in here
电瓷材料
Title in here
研磨材料
一、耐火材料：
1.钢铁工业用耐火材料
- 炼铁、炼钢系统用耐火材料
- 炉外精炼、连铸系统用耐火材料
- 轧钢系统用耐火材料
2.有色冶金工业用耐火材料
- 冶炼铝、铜、铅、锌等用耐火材料
3.建材工业窑炉用耐火材料
- 水泥窑、陶瓷窑、玻璃窑用耐火材料
- 其他如焦炉、碳素用窑炉、石油化工窑炉
二、磨料：
砂轮、抛光、水刀、防腐材料等
应用领域

## Slide 27
2021上年度价格保持基本平稳
指标 月份 | 刚玉用氧化铝 |  | 白刚玉 |  | 
 | 钠含量小于0.3% | 钠含量小于0.4% | 块 | 段砂 | 粒度砂（粗细号）
1月份 | 2400-2450 | 2380左右 | 3550-3600 | 3950-4050 | 4550-5600
2月份 | 2450-2480 | 2350左右 | 3450-3500 | 4050-4150 | 4600-5400
3月份 | 2380-2450 | 2390左右 | 3500-3550 | 4200左右 | 4650-5500
4月份 | 2400-2450 | 2380左右 | 3600-3700 | 4200-4250 | 4600-5500

## Slide 28
2021年一季度价格保持基本平稳
2018年熟矾土及棕刚玉价格变化表（单位：元/吨）
截止 3 月底，白刚玉 99%min Na 0.35%max 段砂 主流价格为：4,050-4,150 元/吨含税出厂

## Slide 29
2021一季度刚玉的产量
2021 年 3 月份中国白刚玉生产商产量
为67,000吨，较2021年2月上涨14.53%，较2020年3月上涨7.54%。
由于需求恢复且假期结束，3 月份多数生产商增产
2021 年 3 月份，山东白刚玉生产商产量为 20,400 吨，环比上涨
2.00%，同比上涨 3.55%；河南白刚玉生产商产量为 45,400 吨，环
比上涨 19.79%，同比上涨 9.66%；辽宁地区白刚玉生产商产量为 0；
其它地区白刚玉生产商产量为 1,200 吨，环比上涨 100%

## Slide 30: WFA国际分布图
中国 俄罗斯 印度 巴林 匈牙利 澳大利亚 韩国
中国
匈牙利
澳大利亚
巴林
印度
俄罗斯

## Slide 31: 国内氧化铝的分布
山东茌平
邹平地区
（进口矿石）
云南、广西
百色、防城港
（国内/进口矿）
山西
河南

## Slide 32
中国氧化铝产量主要省份统计（吨） 3月份同比增加10.2%
2021 年 3 月份中国氧化铝产量约594.7 万吨，同比增加 10.2%，环比增加 5.96%
1-3 月份氧化铝产量合计约为 1,729.6 万吨,同比增加 6.72%左右,去年同期约为1,620.7 万吨。

## Slide 33
2021年一季度进口氧化铝情况分析
2021 年 2 月份中国氧化铝进口量约为 156,863吨，环比大幅减少 52.61%，
同比下滑 20.07%。
2021 年 1-2 月份中国氧化铝进口量总计约 487,856 吨，较去年同期下滑 29.3%,
去年同期约为 690,039 吨。
区 域 1 月 2 月 环比
澳大利亚 238,152 117,918 -50.49%
越南 50,924 0 -100.00%
哈萨克斯坦 13,263 26,369 98.82%
其 它 28,654 12,576 -56.11%
合 计 330,993 156,863 -52.61%

## Slide 34: 国内氧化铝特征
国内矿石为原料
进口矿石为原料
选洗困难
富锂
高硼
中硅
低钠
选洗成本低
粒度均匀
高铁
高铝
微量元素痕量
普钠

## Slide 35
牙齿、骨骼
火箭发射台
抛光（电子屏幕）
传统行业磨料
卫浴、洁具
新能源汽车电瓶
超高压用电瓷材料
高精磨具、刀具
传统行业耐火材料
刚玉及氧化铝应用创新领域的认识

## Slide 36: 刚玉的生存环境分析
国际疫情地缘政治环境（宏观环境）比如与澳大利亚无限期推迟商务谈判
国内碳达峰、碳中和以及2022冬奥会还有11月份采暖季错峰生产
企业自身经营销活动
（微观环境）
国内外环境对企业的作用

## Slide 37
目前国内材料短板
卡脖子问题
牙齿抛光机用轴承
手术刀用钢材
航空航天材料
汽车锂电&氢能
创新
技术

## Slide 38: 企业需要研、产、销一体化的发展思路
一体化协同
生产精细化
匠人精神
研发
解决卡脖子问题
营销
提升国际竞争
百年老店